**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

Продукт: Глинопорошки для буровых растворов

ТУ 2164-005-04002160-2007

Дата производства: 11.02.214

Номер партии:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.измерения | ПБМА | ПБМБ | ПБМВ | ППБ | Фактическое значение |
| Выход глинистого раствора не менее | Куб.м./т | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 16,0 | 16,2 |
| Массовая доля влаги, не более | % | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 25,0 | 20,0 |
| Мокрый ситовый анализ суспензии, остаток на сите не более с сеткой №0071 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 3,0 |
| Показатель фильтрации, не более | См.куб. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - | - |
| Модификатор |  | NA2CO3  полимер | NA2CО3  полимер | NA2CO3  полимер | NA2CO3  полимер | 0 |
| Показатель седиментации,  не более | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Страна происхождения: РОССИЯ